ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU

УКРЫВИСТАЯ ОТДЕЛКА

Применение: облицовочные доски, деревянные фасады, элементы деревянных зданий, садовая мебель, ограждения, погонажные изделия, детские площадки.

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка (антисептирование)* | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-3 ч * Можно исключить |
| 2 | Обработка торцов | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125 мкм (один слой) | TALATU SEALER WM 400 | Расход 8 м2/л. След. слой через 1-3 ч. Наносится в 2 слоя. |
| 3 | Нанесение грунтовки | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125–150 мкм (один слой) | TALATU PRIMER WPA 102 | Расход 6-8 м2/л. След. слой через 2-3 ч. |
| 4 | Нанесение 1-2 слоев поверхностной краски | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125-150 мкм в случае 2-х слойного нанесения и 175-200 мкм в случае окраски в 1 слой | TALATU PAINT WF 502 | Расход 6-8 м2/л или След. слой через 1-3 ч. Расход 5-6 м2/л при однослойном нанесении |