ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU

ЛЕССИРУЮЩАЯ ОТДЕЛКА

Применение: погонажные изделия, ограждения, облицовочные доски, деревянные фасады, элементы деревянных зданий, садовая мебель, ограждения, погонажные изделия, детские площадки, деревянные дома.

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка (антисептирование)* | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-3 ч *- можно исключить |
| 2 | Обработка торцов | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125 мкм (один слой) | TALATU SEALER WM 400 | Расход 8 м2/л. След. слой через 1-3 ч. Наносится в 2 слоя. |
| 3 | Нанесение 1-го слоя лазури | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125 мкм | TALATU LAZUR WF 600 | Расход 8 м2/л. След. слой через 1-3 ч. Может разбавляться водой до 50% |
| 4 | Нанесение 2-го слоя лазури | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 125 мкм | TALATU LAZUR WF 600 | Расход 8 м2/л. Может разбавляться водой до 50% |