ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU

ОТДЕЛКА МАСЛОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Применение: террасы, садовая мебель, ограждения, изделия из термодревесины

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка (антисептирование) | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-3 ч |
| 2 | Защитное масло (обновляемое), 1-ый слой | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD OIL WF 640 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-2 ч. |
| 3 | Защитное масло (обновляемое), 2-ой слой | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD OIL WF 640 | Расход 10 м2/л. |