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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU


ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

Применение: деревянные окна 


	№
	Операция
	Нанесение
	Название
	Примечание

	1
	Шлифование древесины абразивными материалами Р100 – Р150 (рекомендуется шлифование в два этапа: 1 этап – Р100; 2 этап - Р150)

	2
	Пропитка (антисептирование)
	Распылением или кистью.                            Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой)
	TALATU WOOD ANTISEPT WP 201
	Расход 10 м2/л
Время сушки до следующей операции 1-3 часа

	3
	Нанесение грунтовки
	Распылением или кистью.
Толщина мокрой пленки 80-100 мкм (один слой)
	TALATU PRIMER WPA 200
	Расход 8-10 м2/л
Время сушки до следующей операции 1-3 часа

	4
	Возможна легкая шлифовка лепестковыми шлифовальными материалами Р150 – Р220 (скотч-брайтом, мягкими шлифовальными губками) 

	5
	Нанесение 1-го слоя финишного лака
	Распылением
Толщина мокрой пленки 150 мкм.
	TALATU TOPCOAT WF 610
	Расход 6,6 м2/л.               
Время сушки до следующей операции 3-4 часа.
В лак возможно добавление 5-10% грунтовки TALATU PRIMER WPA 200

	6
	Шлифование абразивными материалами Р180 – Р220

	7
	Нанесение 2-го слоя финишного лака
	Распылением
Толщина мокрой пленки 150 мкм.
	TALATU TOPCOAT WF 610
	Расход 6,6 м2/л.               
Время сушки 3-4 часа.
В лак возможно добавление 5-10% грунтовки TALATU PRIMER WPA 200
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