ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU

УКРЫВИСТАЯ ОТДЕЛКА

Применение: деревянные окна

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифование древесины абразивными материалами Р100 – Р150 (рекомендуется шлифование в два этапа: 1 этап – Р100; 2 этап - Р150) |  |  |  |
| 2 | Пропитка (антисептирование) | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л Время сушки до следующей операции 1-3 часа |
| 3 | Нанесение грунтовки | Распылением Толщина мокрой пленки 80-125 мкм (один слой) | TALATU PRIMER WP 101 /TALATU PRIMER WP 102 | Расход 9-11 м2/л Время сушки до следующей операции 1-3 ч |
| 4 | Шлифование абразивными материалами Р150 – Р180 |  |  |  |
| 5 | Нанесение 1-го слоя финишной краски | Распылением Толщина мокрой пленки 150 мкм. | TALATU TOPCOAT WF 510 / TALATU PAINT WF 502 | Расход 6,6 м2/л. Время сушки до следующей операции 3-4 часа |
| 6 | Шлифование абразивными материалами Р180 – Р220 |  |  |  |
| 7 | Нанесение 2-го слоя финишной краски | Распылением Толщина мокрой пленки 150 мкм. | TALATU TOPCOAT WF 510 / TALATU PAINT WF 502 | Расход 6,6 м2/л. Время сушки 3-4 часа |