ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU

УКРЫВИСТАЯ ОТДЕЛКА

Применение: окна, двери, наличники, ставни, фасадные облицовочные доски, деревянные фасады, деревянные конструкции, садовая мебель, ограждения

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка (антисептирование) | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-3 ч |
| 2 | Нанесение грунтовки | Распылением Толщина мокрой пленки 80-125 мкм (один слой) | TALATU PRIMER WP 101 | Расход 9-11 м2/л След. слой через 1-3 ч |
| 3 | Нанесение 1-го слоя финишной краски | Распылением Толщина мокрой пленки 150 мкм. | TALATU TOPCOAT WF 510 | Расход 6,6 м2/л. След. слой через 2-3 ч |
| 4 | Нанесение 2-го слоя финишной краски | Распылением Толщина мокрой пленки 150 мкм. | TALATU TOPCOAT WF 510 | Расход 6,6 м2/л. |