ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
внутренней обработки деревянных конструкций материалами TALATU

ОТДЕЛКА ВОСКОМ

Применение: стеновые панели из дерева, деревянные элементы интерьера, погонажные изделия

| № | Операция | Нанесение | Название | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропитка (антисептирование) | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100 мкм (один слой) | TALATU WOOD ANTISEPT WP 201 | Расход 10 м2/л След. слой через 1-3 ч Антисептирование можно исключить. |
| 2 | Нанесение воска | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100-125 мкм (один слой) | TALATU WAX WF 660 | Расход 8-10 м2/л След. слой через 1-2 ч. |
| 3 | Нанесение воска | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки 100-125 мкм (один слой) | TALATU WAX WF 660 | Расход 8-10 м2/л. В качестве 1ого слоя можно применять колерованную грунтовку WPA 200 |